采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 二代高温超导带材 | 14.6km | 合同签订后3个月内交付全部带材 |
| 02包 | 二代高温超导带材 | 9.4km | 合同签订后6个月内交付全部带材 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

用于绕制高温超导磁体

2.3、 工作条件

运行温度4.2K

2.4、 技术性能指标要求

| 参数 | 01包 | 02包 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度 | 4 mm±0.1mm | 4 mm±0.1mm | 4 mm±0.1mm | 6 mm±0.1mm |
| 厚度 | 95±5 μm | 95±5 μm | 60±3 μm | 60±3 μm |
| Ic @ 77K,自场 | ＞160 A | ＞120 A |  | ＞180 A |
| Ic @ 4.2K,20T, B//c | —— | ＞310 A |  | ＞465 A |
| Ic @ 4.2K,10T, B//c | ＞450A | ＞510 A |  | ＞765 A |
| 最小弯曲直径 | ≤12 mm | ≤12 mm | ≤6 mm |  |
| 77K下5%衰减临应变 | ~0.5% | ＞0.5% |  |  |
| 长度 | 14.6 km | 4.9 km | 3 km | 1.5 km |
| 总长度 | 14.6 km | 9.4 km |  |  |
| 合计 | 24 km |  |  |  |

2.5、 技术服务要求及质保要求

2.5.1供应商应对提供的所有材料以及交付产品进行质量检测，并向用户提供：所有材料要求性能参数的质量检验检测报告，其中超导材料77 K自场条件下载流特性抽检率不低于30%，4.2K，10T及以上强场性能测试抽检率不低于10%。

2.5.2采购方在质保期内发现交付物存在缺陷、损伤或清洁情况，有权向供应商方提出索赔要求，供应商在质保期内发生此类事件，应认为所提要求是有效的，收到后2周未作答复，则认为供应商已接受所提要求。在上述情况下，需要进行材料(部件)更换、修复或必需停运进行处理所用的时间，质保期应作相应延长。

2.6、验收标准及验收程序

产品验收按照技术要求文件执行，对供应商提供的交付物以及质量保证书等相关文件进行验收，同时由采购人对对其中关键参数进行随机批次抽样复核。